Viskozitná trieda



SAE 15W-40(M7ADS III PLUS)

SAE 10W-40(M7AD PLUS)

SAE 15W-50

Hustota pri 20°C, kg/ m3 


890





890




875 (15°C)

Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s
13,8-15,0




13,5-16,0



17,0-21,9

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
105





90




130

Dynamická viskozita pri -20°C (CCS), Pa.s
7,0





7,0(-25°C)



7,0

Viskozitný index



130





140




135

Bod tečenia, °C



-30





-30




-27

Bod vzplanutia v o. t., °C


210





210




220

